
	                                 产品规格书

产品名称:  5m'm红发红普亮长脚 

产品型号： 5AR3PD08  

发布日期： 2012年5月 
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外观：

	外观
	商标，型号
	商标同产品型号一致，标示清晰，无断符、漏眼印、残留现象

	
	引脚
	无氧化、发黑、露铜、粘污现象

	
	镀层厚度
	引脚镀银0.4-0.45μm,引脚镀锡1-10μm

	
	封装形式
	红色散射


元器件引脚定义及元器件封装外形尺寸图： 
元器件引脚定义图                            
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元器件封装尺寸图
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可焊性

a）波峰焊条件
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b)烙铁焊接温度要求：温度约350℃，焊接时间约2S。

c）可焊性试验条件：温度约240~250℃，试验时间为5S，要求试验后测试电性能正常，外观无不良。

光电参数：
测试条件：温度25°C                   相对湿度：45％～75％
	正向浪涌电流
	反向暗电流
	正向电流
	功耗
	工作温度范围

	150mA
	10μA
	20mA
	90Mw
	-40℃ to 85℃

	存储温度范围
	正向压降
	法向光强
	峰值波长
	

	-40℃ to 100℃
	MIN
	TYPE
	MAX
	UNIT
	MIN
	TYPE
	MAX
	UNIT
	620-650nm
	

	
	2.0
	2.1
	2.2
	V
	8
	10
	12
	mcd
	
	


关键材料BOM清单
	序号
	物料名称
	型号规格
	提供厂商

	1
	银胶
	TK129-L
	钛克

	2
	环氧树脂
	TX400-9A/B
	江苏天阴

	3
	芯片
	107RD
	南昌欣磊

	4
	
	
	


元器件型号的命名规则和本体标识：
1. 产品型号（P/N）　命名规则说明例如下：
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存储条件：存储温度： -40℃┅+80℃

使用条件：工作环境温度:-40℃┅+80℃

运输要求：   1.箱体上不易压重物

                    2.正面朝上

                 3.不易受潮

可靠性试验： 

	序号
	测试项目
	测试条件
	测试持续时间
	判定

	1
	寿命测试
	Ta=25℃±5℃，IF=20mA
	1000小时
	合格

	2
	热冲击测试t
	-10℃±5℃←→+100℃±5℃
5min. 10sec. 5min.
	100循环
	合格

	3
	冷热循环测试
	-55℃±5℃←→+85℃±5℃
30min. 5min. 30min.
	100循环
	合格

	4
	高温高湿测试
	Ta=85℃±5℃
RH =85%±0.5 %RH
	240小时
	合格

	5
	高温贮存测试
	Ta=100℃±5℃
	1000小时
	合格

	6
	低温贮存测试
	Ta=-55℃±5℃
	1000小时
	合格

	7
	抗焊接热度
	Ta=260℃±5℃
	5 秒
	合格

	8
	引脚折弯
	负荷2.5 牛顿(0.25 千克)

0° ~ 90° ~ 0°
	3 回合
	合格


出货不良率：出货合格率为100%，不良率为0ppm。
使用注意事项：
1、清洗
       当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色，如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。

2、引脚装配

（1）必需离胶体2毫米才能折弯支架。                                                               （2）支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。                                             （3）支架成形必须在焊接前完成。                                                          （4）支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。

（5）焊接必须在正常温度下进行，当LED正常焊接到PCB板上后，应尽量避免在LED引脚处施加机械压力。
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3、静电防护

静电和电流的急剧升高将会对LED产生损害，KENTO系列产品使用时请使用防静电装置，如防护带和手套。

注意：使用时人体放电模式HBM<1000V；机器放电模式<100V。

[image: image1.jpg]i -—— o



[image: image6.jpg]1+6 4%

)
.
o0

0.5X0.4




